Физико-химические характеристики карбидокремниевых материалов

Сравнительные характеристики материалов марок ReCar, SILCAR и силицированных графитов марок СГ-Т и СГ-П приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | ReCar | SILCAR | СГ-Т | СГ-П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание чистого SiC, % | не менее 98 | 88-92 | 55-70 | 50-70 |
| Плотность, г/см3 | 3,1-3,15 | 3,02-3,14 | 2,5-2,7 | 2,4-2,6 |
| Предел прочности, МПа - при изгибе - при сжатии | 350-450 не менее 2200 | 220 510 | 90-110 300-320 | 100-120 420-450 |
| Модуль Вейбула | 15 | 5 | - | - |
| Модуль упругости, ГПа | 380-410 | 340 | 95 | 127 |
| Коэффициент термического расширения в интервале 200 -10000 С, 10-6 1/К | 3,6-4,2 | 3,6-4,2 | 4,6 | 4,2 |
| Коэффициент теплопроводности при 1000С, Вт/м*К | 150 | 160-174 | 85-100 | 130-150 |

Химическая стойкость карбидокремниевых материалов марок  ReCar и SILCAR приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Вещество | SilCar | ReCar |
| --- | --- | --- |
| Реактив | Химическая формула | Концентрация | 200C | 500C | 200C | 500C |
| Азотная кислота Nitric acid | HNO3 | концентрированный, 65% | + + | + + | + + | + + |
| Аммоний фтористый Ammonium fluoride | NH4F | 20% | + | - | + + | + + |
| Аммония гидроокись /Аммиачная вода Ammonia | NH4OH | концентрированный (25%) | + + | + | + + | + + |
| Ацетил хлорид Acetyl chloride | CH3COCl | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Ацетон Aceton | CH3COCH3 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Бензойная кислота Benzoic acid | C6H5COOH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Бензойная кислота Benzoic acid | C6H5COOH | спиртовой раствор | + + | + + | + + | + + |
| Бензол Benzene | C6H6 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Борная кислота Boric acid | H3BO3 | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Борофтористоводородная кислота Fluoboric acid | HBF4 | концентрированный | + | + | + + | + + |
| Виноградная кислота Tartaric acid | C4H6O6 | 10% | + + | + + | + + | + + |
| Гидроксид лития Lithium hydroxide | LiOH | 10% | + + | + | + + | + + |
| Гипохлорит натрия Sodium perchlorate | NaClO | 12,5% свободного Cl | + + | + + | + + | + + |
| Глицерин Glycerine | C3H8O3 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Диоксан Dioxane | (CH2)4O2 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Дихлорид меди Copper-II-chloride | CuCl2 | 40% | + + | + + | + + | + + |
| Едкий натр Sodium hydroxide | NaOH | 30% | - | - 1 | + + | - 1 |
| Едкий натр Sodium hydroxide | NaOH | 10% | + | - | + + | + |
| Едкое кали Potassium hydroxide | KOH | 20% | + | - 1 | + + | - 1 |
| Едкое кали Potassium hydroxide | KOH | 30% | - | - | + + | + |
| Карбамид / Мочевина Urea | H2NCONH2 | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Кремнефтористоводородная кислота Fluosilic acid | H2SiF6 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Лимонная кислота Citric acid | C6H8O7 | 50% | + + | + + | + + | + + |
| Метаборат натрия Sodium metaborate | NaBO2 | 20% | + + | + + | + + | + + |
| Метиловый спирт / Метанол Methanol | CH3OH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| 4-метилхлорбензол 4-Chloride toluene | C6H4ClCH3 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Муравьиная кислота Formic acid | HCOOH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Нитрат аммония / Аммиачная селитра Ammonium nitrate | NH4NO3 | 50% | + + | + + | + + | + + |
| Нитрат калия / Калиевая селитра Potassium nitrate | KNO3 | 20% | + + | + + | + + | + + |
| Нитрат ртути Mercuric nitrate | Hg(NO3)2 | 10% | + + | + + | + + | + + |
| Окись кальция / Известь жженая Calcium oxide | CaO | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Олеиновая кислота Oleic acid | C17H33COOH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Олеум / Дымящая серная кислота Fuming sulphuric acid | H2SO4+SO3 | 30% свободный SO3 | + + | + + | + + | + + |
| Перманганат калия Potassium permanganate | KMnO4 | 5% | + + | + + | + + | + + |
| Пероксид водорода / Пергидроль Hydrogen peroxid | H2O2 | 30% | + + | + + | + + | + + |
| Пероксид натрия Sodium peroxid | Na2O2 | 10% | + + | + + | + + | + + |
| Плавиковая кислота Hydrofluoric acid | HF | концентрированный, 40% | + | - | + + | + + |
| Пропионовая кислота Propionic acid | C2H5COOH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Серная кислота Sulphuric acid | H2SO4 | концентрированный, 98% | + + | + + | + + | + + |
| Серная кислота Sulphuric acid | H2SO4 | 50% | + + | + + | + + | + + |
| Сернистая кислота Sulphurous acid | H2SO3 | 5-6% свободного SO2 | + + | + + | + + | + + |
| Смесь плавиковой и азотной кислот Hydrofluoric/nitric acid | HF-HNO3 | концентрированный, 3:1 | - | - | + + | + |
| Смесь серной кислоты и оксида хрома Chromosulfuric acid | H2SO4-CrO3 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Сода кальцинированная Sodium carbonate | Na2CO3 | 15% | + + | + + | + + | + + |
| Соляная кислота Hydrochloric acid | HCl | концентрированный, 36% | + + | + + | + + | + + |
| Сульфат железа / Железный купорос Iron-II-sulphate | FeSO4 | 25% | + + | + + | + + | + + |
| Сульфат магния Magnesium sulphate | MgSO4 | 4% | + + | + + | + + | + + |
| Сульфат меди Copper-II-sulphate | CuSO4 | 25% | + + | + + | + + | + + |
| Сульфид натрия Sodium sulphide | Na2S | 50% | + + | + + | + + | + + |
| Тетрахлорэтилен Chloroethylene | C2Cl4 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Тиосульфат натрия / Антихлор Sodium thiosulphate | Na2S2O3 | 40% | + + | + + | + + | + + |
| Уксусная кислота Glacial acetic acid | CH3COOH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Фениламин / Анилин Aniline | C6H5NH2 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Фосфат натрия / Ортофосфат натрия Tri-sodium phosphate | Na3PO4 | 10% | + + | + + | + + | + + |
| Фосфорная кислота Phosphoric acid | H2PO3 | концентрированный, 85% | + + | + + | + + | + + |
| Фталевая кислота Phthalic acid | C6H4(COOH)2 | спиртовой раствор | + + | + + | + + | + + |
| Фторид натрия Sodium fluoride | NaF | 4% | + + | + | + + | + + |
| Хлорид алюминия Aluminium chloride | AlCl3 | 10% | + + | + + | + + | + + |
| Хлорид аммония / Нашатырь Ammonium chloride | NH4Cl | 25% | + + | + + | + + | + + |
| Хлорид железа Iron-III-chloride | FeCl3 | 45% | + + | + + | + + | + + |
| Хлорид калия Potassium chloride | KCl | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Хлорид натрия / Поваренная соль Sodium chloride | NaCl | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Хлорид цинка Zinc chloride | ZnCl2 | 60% | + + | + + | + + | + + |
| Хромат калия Potassium chromate | K2CrO4 | 35% | + + | + + | + + | + + |
| Царская водка Aqua regia | HCl-HNO3 | концентрированный, 3:1 | + + | + + | + + | + + |
| Четырёххлористый углерод / Тетрахлорметан Carbon tetrachloride | CCl4 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Щавелевая кислота Oxalic acid | (COOH)2 | холодный насыщ. раствор | + + | + + | + + | + + |
| Этилацетат Ethyl acetate | CH3COOC2H5 | концентрированный | + + | + + | + + | + + |
| Этиловый спирт / Этанол Ethanol | C2H5OH | концентрированный | + + | + + | + + | + + |

- 1    кипящий раствор

-      легко взаимодействует

+     ограниченно стойкий

+ +  стойкий